DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rais, & Roy Thoberson Simamora. (2014). Pengaruh Perendaman Beton Di Air Laut Dan Air Tawar Terhadap Karakteristik Campuran Serbuk Kulit Kerang. Jurnal Einstein, 2,

Adi Sambowo, K., & Rismunarsi, E. (2014). Pengaruh Abrasi Air Laut Terhadap Kuat Tekan Dan Modulus Elastisitas Beton Mutu Tinggi Dengan Bahan Tambah Abu Sekam Padi. Maret, 2,

Anggraeni, I., Mirajhusnita, I., Hermawan, O. H., Sipil, T., Teknik, F., Tegal, U. P., Sipil, T., Teknik, F., & Tegal, U. P. (n.d.). STUDI EKSPERIMENTAL LIMBAH BATU BATA SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT HALUS TERHADAP KUAT TEKAN BETON F ’ C 21 ( K250 ).

Haris, T., Weimintoro, S., & H, O. H. (2021). Pengaruh Penggunaan Abu Sekam Padi ( Rice Husk Ash ). 12,

Isradias Mirajhusnita, Teguh Haris Santoso, R. H. (2020). Pemanfaatan Limbah B3 Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Agregat Halus Dalam Pembuatan Beton. Engineering, 11,

Kurniawandy, A., Darmayanti, L., & Pulungan, U. H. (2012). Pegaruh Intrusi Air Laut, Air Gambut, Air Kelapa, dan Air Biasa terhadap Kuat Tekan Beton Normal. Jurnal Sains Dan Teknologi, 11,

Pujianto, A., Prayuda, H., Zega, B. C., & Afriandini, B. (2019). Kuat Tekan Beton dan Nilai Penyerapan dengan Variasi Perawatan Perendaman Air Laut dan Air Sungai. Semesta Teknika, 22,

Sidiq, F. A., & Walujodjati, E. (2021). Meninjau Kekuatan Beton Pada Lingkungan Air Laut Pameungpeuk Kabupaten Garut. Jurnal Konstruksi, 19,

Sultan, M. A., & Djamaluddin, R. (2017). Pengaruh Rendaman Air Laut terhadap Kapasitas Rekatan GFRP-Sheet pada Balok Beton Bertulang. Jurnal Teknik Sipil ITB, 24,

Wedhanto, S. (2017). Pengaruh Air Laut Terhadap Kekuatan Tekan Beton yang Terbuat dari Berbagai Merk Semen yang Ada di Kota Malang. Jurnal Bangunan, 22,

Wibowo. (2013). Pengaruh Air Laut Terhadap Kuat Tekan Beton Mutu K-175.

LAMPIRAN

# LAMPIRAN 1

Hasil Pengujian Material Agregat

## PENGUJIAN KADAR LUMPUR PASIR

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Paket	: -

Jenis Material	: Pasir

Sumber Material	: Ex. Sumiliran – Pemalang Kontruksi	: -

| NO. | Uraian |  |  | Satuan | Contoh 1 | Contoh 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skala Pasir |  |  | (ml) | 3.5 | 3.3 |
| 2 | Skala Total (pasir + lumpur) |  |  | (ml) | 4 | 3.8 |
|  | Nilai Setara Pasir = |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Skp | X 100 % | (%) | 87.50 | 86.84 |
|  |  | St |  |  |  |  |
|  | Kadar Lumpur = |  |  | (%) | 12.50 | 13.16 |
|  |  | 100 - Nilai SP |  |  |  |  |
| 4 | Kadar Lumpur rata - rata |  |  | (%) | 12.83 |  |

## PENGUJIAN KADAR LUMPUR SPLIT

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Paket	: -

Jenis Material	: Split 2/3 dan 1/2

Sumber Material	: Ex. Kaligung – Kab. Tegal Kontruksi	: -

SPLIT 2/3

| Uraian | Hasil Pengujian |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sampel 1 | Sampel 2 |
| Berat Kering SSD (W1) | 1000 gram | 1000 gram |
| Berat Kering Oven (W2) | 979,9 gram | 984,8 gram |
| Kadar Lumpu (W1 – W2) / W2 * 100 % | 2,05% | 1,54% |
| Rata-rata Kadar Lumpur | 1,80% |  |

SPLIT 1/2

| Uraian | Satuan | Sampel 1 | Sampel 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Berat agregat kering (semula+cawan) | Gram | 1225 | 1225 |
| Berat agregat kering (akhir+cawan) | Gram | 1152,3 | 1611,8 |
| Berat cawan | gram | 225 | 225 |
| Berat agregat kering (semula) (W1) | gram | 1000 | 1000 |
| Berat agregat kering (akhir) (W2) | gram | 927,3 | 936,8 |
| 𝑊1−𝑊2 Kadar Lumpur = 𝑊2 x 100% | % | 7,27 | 6,32 |
| Rata-rata kadar lumpur | % | 6,80 |  |

## PENGUJIAN ANALISA PEMBAGIAN BUTIRAN SK. SNI M – 08 – 1989 - F

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Paket	: -

Jenis Material	: Pasir

Sumber Material	: Ex. Sumiliran - Pemalang Kontruksi	: -

| Ukuran Saringan |  | Komulatif |  |  |  |  |  | Rata - rata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM | MM | Berat Tertahan (gram) |  | % Tertahan |  | % Lolos |  |  |  |
|  |  | A | B | A | B | A | B |  |  |
| 1 ½ | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1'' | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾ '' | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2 '' | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/8'' | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| #4 | 4,76 | 35.9 | 36.5 | 7.18 | 7.30 | 92.82 | 92.7 | 92.76 |  |
| #8 | 2,38 | 82.4 | 78.5 | 16.48 | 15.70 | 83.52 | 84.3 | 83.91 |  |
| #16 | 1,19 | 141.4 | 139.6 | 28.28 | 27.92 | 71.72 | 72.08 | 71.90 |  |
| #30 | 0,59 | 251.8 | 242.2 | 50.36 | 48.44 | 49.64 | 51.56 | 50.60 |  |
| #50 | 0,279 | 411.6 | 401 | 82.32 | 80.20 | 17.68 | 19.8 | 18.74 |  |
| #100 | 0,149 | 466.6 | 468.3 | 93.32 | 93.66 | 6.68 | 6.34 | 6.51 |  |
| #200 | 0,074 | 478.5 | 477.6 | 95.70 | 95.52 | 4.3 | 4.48 | 4.39 |  |
| Pan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berat seluruh contoh = 500 / 500 Gram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PENGUJIAN ANALISA PEMBAGIAN BUTIRAN SK. SNI M – 08 – 1989 - F

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Paket	: -

Jenis Material	: Split 2/3

Sumber Material	: Ex. Kaligung – Kab. Tegal Kontruksi	: -

| Ukuran Saringan |  | Komulatif |  |  |  |  |  | Rata - rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM | MM | Berat Tertahan (gram) |  | % Tertahan |  | % Lolos |  |  |
|  |  | A | B | A | B | A | B |  |
| 1 ½ | 38,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1'' | 25,4 | 114.7 | 105.7 | 4.89 | 4.55 | 95.1 | 95.4 | 95.28 |
| ¾ '' | 19,0 | 1050.4 | 1046 | 44.7 | 45.1 | 55.3 | 54.9 | 55.10 |
| 1/2 '' | 12,7 | 1682.1 | 1667 | 71.7 | 71.8 | 28.3 | 28.2 | 28.27 |
| 3/8'' | 9,5 | 2214.8 | 2205 | 94.3 | 95 | 5.65 | 5.04 | 5.34 |
| #4 | 4,76 | 2257.1 | 2247 | 96.1 | 96.8 | 3.85 | 3.23 | 3.54 |
| #8 | 2,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| #16 | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| #30 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| #50 | 0,279 |  |  |  |  |  |  |  |
| #100 | 0,149 |  |  |  |  |  |  |  |
| #200 | 0,074 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berat seluruh contoh = 2347,5/2321,7 Gram |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PENGUJIAN ANALISA PEMBAGIAN BUTIRAN SK. SNI M – 08 – 1989 - F

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Paket	: -

Jenis Material	: Split 1/2

Sumber Material	: Ex. Kaligung – Kab. Tegal Kontruksi	: -

| Ukuran Saringan |  | Komulatif |  |  |  |  |  | Rata - rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM | MM | Berat Tertahan (gram) |  | % Tertahan |  | % Lolos |  |  |
|  |  | A | B | A | B | A | B |  |
| 1 ½ | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1'' | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾ '' | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1/2 '' | 12,7 | 211.3 | 199.7 | 9.28 | 8.85 | 90.7 | 91.1 | 90.93 |
| 3/8'' | 9,5 | 1322.4 | 1331.1 | 58.09 | 59.02 | 41.9 | 41 | 41.45 |
| #4 | 4,76 | 2045.5 | 2033.7 | 89.85 | 90.17 | 10.2 | 9.83 | 9.99 |
| #8 | 2,38 | 2188.3 | 2190.4 | 96.12 | 97.11 | 3.88 | 2.89 | 3.38 |
| #16 | 1,19 | 2254.3 | 2235.5 | 99.02 | 99.11 | 0.98 | 0.89 | 0.93 |
| #30 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| #50 | 0,279 |  |  |  |  |  |  |  |
| #100 | 0,149 |  |  |  |  |  |  |  |
| #200 | 0,074 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berat seluruh contoh = 2276,6 / 2255,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN (PB – 0203 – 76)

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Paket	: -

Jenis Material	: Pasir

Sumber Material	: Ex. Sumiliran - Pemalang Kontruksi	: -

| Uraian |  | Hasil Uji |  | Rata - rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sampel 1 | Sampel 2 |  |
| Berat Contoh SSD | BK | 500 | 500 | 500 |
| Berat Contoh Kering Oven | BJ | 486.5 | 489.3 | 487.90 |
| Berat Picnometer + Air (Kalibrasi) | BA1 | 698.8 | 698.4 | 698.6 |
| Berat Picnometer + Air + Contoh | BA2 | 1008 | 1011.5 | 1009.75 |
| Berat Jenis Bulk | BJ BA1 + BK - BA2 | 2.550 | 2.618 | 2.584 |
| Berat Jenis SSD | BK BA1 + BK - BA2 | 2.621 | 2.675 | 2.648 |
| Berat Jenis Semu (Apparent) | BJ BA1 + BJ - BA2 | 2.820 | 2.838 | 2.829 |
| Penyerapan Air | BK - BJ x 100% BJ | 2.77 | 2.19 | 2.48 |

## PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN (PB – 0203 – 76)

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Paket	: -

Jenis Material	: Split 2/3

Sumber Material	: Ex. Kaligung – Kab. Tegal Kontruksi	: -

| Uraian |  | Pengujian |  | Rata - rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |
| Berat Contoh Uji Kering Oven | BK | 986.4 | 1002.4 | 994.4 |
| Br. Ct. Uji Kering Permukaan Jenuh | BJ | 1002.8 | 1014.9 | 1008.85 |
| Berat Contoh Uji didalam air | BA | 617.1 | 625.3 | 621.2 |
| Berat Jenis Bulk | BK BJ – BA | 2.557 | 2.573 | 2.565 |
| Berat Jenis SSD | BJ BJ - BA | 2.600 | 2.605 | 2.602 |
| Berat Jenis Semu (Apparent) | BK BK - BA | 2.671 | 2.658 | 2.665 |
| Penyerapan Air | K-BJ X 100% BK | 1.66 | 1.25 | 1.45 |

## PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN (PB – 0203 – 76)

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Paket	: -

Jenis Material	: Split 1/2

Sumber Material	: Ex. Kaligung – Kab. Tegal Kontruksi	: -

| Uraian |  | Pengujian |  | Rata - rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |
| Berat Contoh Uji Kering Oven | BK | 971.6 | 985.4 | 978.5 |
| Br. Ct. Uji Kering Permukaan Jenuh | BJ | 989.8 | 999.6 | 994.7 |
| Berat Contoh Uji didalam air | BA | 617.5 | 622.3 | 619.9 |
| Berat Jenis Bulk | BK BJ - BA | 2.610 | 2.612 | 2.611 |
| Berat Jenis SSD | BJ BJ - BA | 2.659 | 2.649 | 2.654 |
| Berat Jenis Semu (Apparent) | BK BK - BA | 2.744 | 2.714 | 2.729 |
| Penyerapan Air | BK-BJ X 100% BK | 1.87 | 1.44 | 1.66 |

## PENENTUAN BERAT ISI SSD ASTM D 2937 – 71 / J I S A 1202 -70

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Paket	: -

Jenis Material	: Pasir

Sumber Material	: Ex. Sumiliran - Pemalang Kontruksi	: -

| Uraian | Sampel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Berat tempat + contoh | 17900 | 18000 | 18000 |
| Berat tempat | 10400 | 10400 | 10400 |
| Berat Contoh | 7500 | 7600 | 7600 |
| Volume Tempat | 5298.75 | 5298.75 | 5298.75 |
| B I contoh C / V | 1.415 | 1.434 | 1.434 |
| B I contoh rata - rata | 1.428 |  |  |

## PENENTUAN BERAT ISI SSD ASTM D 2937 – 71 / J I S A 1202 -70

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Paket	: -

Jenis Material	: Split 2/3                   Sumber Material	: Ex. Kaligung – Kab. Tegal Kontruksi	: -

SPLIT 2/3

| Uraian | Sampel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Berat tempat + contoh | 17600 | 17700 | 17600 |
| Berat tempat | 10400 | 10400 | 10400 |
| Berat Contoh | 7200 | 7300 | 7200 |
| Volume Tempat | 5298.75 | 5298.75 | 5298.75 |
| B I contoh C / V | 1.359 | 1.378 | 1.359 |
| B I contoh rata - rata | 1.365 |  |  |

## PENENTUAN BERAT ISI SSD ASTM D 2937 – 71 / J I S A 1202 -70

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Paket	: -

Jenis Material	: Split 1/2                    Sumber Material	: Ex. Kaligung – Kab. Tegal Kontruksi	: -

| Uraian | Sampel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Berat tempat + contoh | 17500 | 17600 | 17600 |
| Berat tempat | 10400 | 10400 | 10400 |
| Berat Contoh | 7100 | 7200 | 7200 |
| Volume Tempat | 5298.75 | 5298.75 | 5298.75 |
| B I contoh C / V | 1.340 | 1.359 | 1.359 |
| B I contoh rata - rata | 1.353 |  |  |

# LAMPIRAN 2

Tabel Proporsi Campuran Beton

## JOB MIX DESIGN

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Mutu	: Fc’15

Benda Uji	: Silinder dia. 15 cm x 30 cm

| PROPORSI CAMPURAN BETON NORMAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bahan | Setiap 1 m3 (kg) | 6 Silinder BU (kg) |
| Semen | 304,9 | 9,69 |
| Air | 161,6 | 5.14 |
| Kerikil | 1197,76 | 38,08 |
| Pasir | 852,28 | 27,10 |

# LAMPIRAN 3

Tabel Hasil Kuat Tekan Beton Umur 7, 14 dan 28 Hari

## LAPORAN HASIL UJI KUAT TEKAN BETON UMUR 7 HARI

Pekerjaan	: Skripsi Wais AL Qorni

Mutu	: Target f’c 15 Mpa

Benda Uji	: Silinder dia. 15 cm x 30 cm

| No. | Kode Benda Uji | Tanggal |  | Berat | Beban | kuat tekan | Rata - Rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cor | Test | (Kg) | (Kn) | (Mpa) |  |
| 1 | Beton fc’15 Rendaman air tawar A | 19/10/2022 | 26/10/2022 | 12,500 | 190 | 10,76 | 10,9 |
|  | Beton fc’15 Rendaman air tawar B | 19/10/2022 | 26/10/2022 | 12,540 | 195 | 11,04 |  |
| 2 | Beton fc’15 Rendaman air laut A | 19/10/2022 | 26/10/2022 | 12,480 | 162 | 9,17 | 9,54 |
|  | Beton fc’15 Rendaman air laut B | 19/10/2022 | 26/10/2022 | 12,500 | 175 | 9,91 |  |

## LAPORAN HASIL UJI KUAT TEKAN BETON UMUR 14 HARI

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Mutu	: Target f’c 15 Mpa

Benda Uji	: Silinder dia. 15 cm x 30 cm

| No. | Kode Benda Uji | Tanggal |  | Berat | Beban | kuat tekan | Rata - Rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cor | Test | (Kg) | (Kn) | (Mpa) |  |
| 1 | Beton fc’15 Rendaman air tawar A | 19/10/2022 | 3/11/2022 | 12,600 | 230 | 13,02 | 13,30 |
|  | Beton fc’15 Rendaman air tawar B | 19/10/2022 | 3/11/2022 | 12,650 | 240 | 13,59 |  |
| 2 | Beton fc’15 Rendaman air laut A | 19/10/2022 | 3/11/2022 | 12,610 | 205 | 11,61 | 11,75 |
|  | Beton fc’15 Rendaman air laut B | 19/10/2022 | 3/11/2022 | 12,600 | 210 | 11,90 |  |

## LAPORAN HASIL UJI KUAT TEKAN BETON UMUR 28 HARI

Pekerjaan	: Skripsi Wais Al Qorni

Mutu	: Target f’c 15 Mpa

Benda Uji	: Silinder dia. 15 cm x 30 cm

| No. | Kode Benda Uji | Tanggal |  | Berat | Beban | kuat tekan | Rata - Rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cor | Test | (Kg) | (Kn) | (Mpa) |  |
| 1 | Beton fc’15 Rendaman air tawar A | 19/10/2022 | 17/11/2022 | 12,700 | 267 | 15,12 | 15,48 |
|  | Beton fc’15 Rendaman air tawar B | 19/10/2022 | 17/11/2022 | 12,700 | 280 | 15,85 |  |
| 2 | Beton fc’15 Rendaman air laut A | 19/10/2022 | 17/11/2022 | 12,708 | 255 | 14,44 | 14,63 |
|  | Beton fc’15 Rendaman air laut B | 19/10/2022 | 17/11/2022 | 12,702 | 262 | 14,83 |  |

LAMPIRAN 4

Dokumentasi

| No | Daftar lampiran dokumentasi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Semen tipe I merk 3 roda |
| 2 |  | Agregat halus yaitu pasir sumiliran, pemalang |
| 3 |  | Agregat kasar ex kaligung ( split 2/3 ) |
| 4 |  | Proses Pengambilan air laut di pantai Desa Purwahamba |

| 5 |  | Agregat kasar ex kaligung ( split 1/2 ) |
| --- | --- | --- |
| 6 |  | Pegujian berat isi, yaitu penimbangan berat isi tempat |
| 7 |  | Penimbangan berat tempat + pasir |
| 8 |  | Penimbangan berat tempat + agregat kasar 2-3 |

| 9 |  | Proses pencucian pasir ex sumiliran, pemalang |
| --- | --- | --- |
| 10 |  | Pengujian kadar lumpur pasir sumiliran, pemalang ( Sampel 1) |
| 11 |  | Pengujian kadar lumpur pasir sumiliran, pemalang (Sampel 2) |
| 12 |  | Pengujian gradasi pasir sumiliran pemalang, split 2/3 dan split 1/2 ex kaligung |

| 13 |  | Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat halus |
| --- | --- | --- |
| 14 |  | Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat halus |
| 15 |  | Alat mixer mini untuk mengaduk material sebagai proses pembuatan beton normal fc’15 |
| 16 |  | Silinder ukuran 15 cm x 30 cm sebagai tempat cetakan beton |

| 17 |  | Alat timbangan dan baskom |
| --- | --- | --- |
| 18 |  | Proses penimbangan semen tipe I untuk campuran beton normal fc’15 dengan proporsi sesuai mix design |
| 19 |  | Proses penimbangan split 1/2 untuk campuran beton normal fc’15 dengan proporsi sesuai mix design |
| 20 |  | Proses penimbangan split 2/3 untuk campuran beton normal fc’15 dengan proporsi sesuai mix design |

| 21 |  | Proses penimbangan pasir sumiliran untuk campuran beton normal fc’15 dengan proporsi sesuai mix design |
| --- | --- | --- |
| 22 |  | Proses pengadukan material dengan menggunakan mixer mini sampai menjadi beton normal fc’15 |
| 23 |  | Proses slump beton untuk mengetahui mutu beton tersebut |
| 24 |  | Slump yang dihasilkan yaitu 10 cm artinya campuran beton tersebut layak dan memenuhi syarat slump test beton |

| 25 |  | Proses pembuatan beton dalam cetakan silinder diameter 15 cm x 30 cm |
| --- | --- | --- |
| 26 |  | Proses penumbukan beton dalam cetakan agar beton dalam cetakan menjadi padat dan tidak berongga |
| 27 |  | Proses penjemuran beton dalam cetakan silinder 15 cm x 30 cm |
| 28 |  | Proses pelepasan beton dari cetakan |
| 29 |  | Proses perendaman beton dengan air tawar |

| 30 |  | Penimbangan berat beton umur 7 hari di rendam dengan air tawar |
| --- | --- | --- |
| 31 |  | Penimbangan berat beton umur 7 hari di rendam dengan air laut |
| 32 |  | Proses caping beton agar permukaan beton rata saat di uji kuat tekan beton |
| 33 |  | Pengujian kuat tekan beton umur 7 hari dengan rendaman air tawar |

| 34 |  | Pengujian kuat tekan beton umur 7 hari dengan rendaman air laut |
| --- | --- | --- |
| 35 |  | Pengujian kuat tekan beton umur 14 hari dengan rendaman air tawar |
| 36 |  | Pengujian kuat tekan beton umur 14 hari dengan rendaman air laut |
| 37 |  | Pengujian kuat tekan beton umur 28hari dengan rendaman air tawar |
| 38 |  | Pengujian kuat tekan beton umur 28 hari dengan rendaman air laut |

LABORATORIUM NHR