DAFTAR PUSTAKA

Anita Intan Nura Diana, Nor Zainah. (2022). Pemanfaatan Limbah Abu Batok

Kelapa Dan Kapur Hidrolis Sebagai Bahan Substitusi Semen Pada Paving Block.

Alfiansyah. (2017). Pengaruh Penambahan Kapur Terhadap Kuat Tekan Dan

Permeabilitas Paving Block Geopolymer Berbahan Dasar Abu Terbang Dan Lumpur Lapindo.

Brian Bhakti Purnaseta Tokede, Arie Wardhono. (2018). Pengaruh Penggunaan

Bottom Ash Batu Bara Dan Limbah Karbit Sebagai Substitusi Semen Pada Campuran Paving Block.

Dwi Deshariyanto, Subaidillah Fansuri. (2017). Pengaruh Komposisi Campuran

Terhadap Kuat Tekan Paving Block.

Edy Gardjito, Agata Iswan Candra, Yosef Cahyo. (2018). Pengaruh Penambahan

Batu Karang Sebagai Substitusi Agregat Halus Dalam Pembuatan Paving Block.

Erni Yusnita, Riana Puspita. (2020). Analisa Pengendalian Kualitas Paving Block

Dengan Metode New Seven Tools Di CV.Arga Reyhan Bahari Sumatera Utara.

SNI 03-0691-1996. Standar Nasional Indonesia 03-0691-1996. Tentang Bata 	Beton (Paving Block). Badan Standardisasi Nasional.

SNI 03-2097-1991. Standar Nasional Indonesia 03-2097-1991. Tentang Kapur 	untuk Bahan Bangunan. Dewan Standardisasi.

Siwi Dias Artini. (2017). Pengaruh Penambahan Kapur Dalam Pembuatan

Paving Stone Geopolymer Berbahan Dasar Lumpur Lapindo Dan Abu Terbang Terhadap Kuat Tekan Dan Permeabilitas (Penyerapan).

Teguh Haris Santoso, Isradias Mirajhusnita, M.Yusuf, Umi Puji Astuti. (2020).

Pengaruh Penambahan Limbah Jenis Ldpe Dan Pet Presentase Limbah 15% Sebagai Bahan Campuran Beton Paving Block Dengan Metode Eco-Brick.

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perbandingan Kuat Tekan Dan Serapan

Air Paving Block Hydraulic Dengan Variasi Bahan Tambah Kapur.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENGUJIAN

| Gambar | Nama alat | Gambar | Nama alat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Compressin Test |  | Mesin penguncang saringan mekanis |
|  | Cetakan paving block dan alat pemadat |  | Sendok semen |
|  | Pan |  | Timbangan digital |
|  | Gelas ukur |  | Kompor, wajan dan spatula |
|  | Timbangan dengan kapasitas 50 kg |  | Picnometer |
|  | Ember |  | Penggaris |
|  | Sepidol |  | Buku dan pulpen |

LAMPIRAN 2

BAHAN-BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENGUJIAN

| Gambar | Nama bahan |
| --- | --- |
|  | Semen gresik |
|  | Pasir beton |
|  | Air bersih |
|  | Bubuk kapur dolomit |

LAMPIRAN 3

PENGUJIAN MATERIAL AGREGAT HALUS YAITU PENGUJIAN KADAR LUMPUR

|  | PT. NISANJANA HASNA RIZQY JL. SEMBOJA NO. 3 PAKEMBARAN SLAWI KAB. TEGAL TELP/FAX (0283) 491157 |
| --- | --- |

PENGUJIAN KADAR LUMPUR AGREGAT HALUS

Pekerjaan		: Galuh Trisna Levia

Jenis material		: Pasir beton

Sumber material	: Ketanggungan brebes

| Pengujian kadar lumpur agregat halus dari ketanggungan brebes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian | Hasil pengujian |  |
|  | Sampel 1 | Sampel 2 |
| Tinggi pasir + Lumpur (H1) | 2,8 | 5,3 |
| Tinggi pasir (H2) | 2,7 | 5,1 |
| Kadar lumpur (H1-H2)/H1*100% | 3,5% | 3,7% |
| Nilai rata-rata kadar lumpur | 3,6% |  |

Nilai rata-rata kadar lumpur = 3,6%, ini lebih kecil dari standar SK SNI S-04-1998-F,1998 yaitu dibawah 5% yang artinya pasir yang diuji layak untuk langsung digunakan sebagai material campuran paving block tanpa harus dicuci terlebih dahulu.

LAMPIRAN 4

PENGUJIAN MATERIAL AGREGAT HALUS YAITU PENGUJIAN KADAR AIR AGREGAT HALUS

|  | PT. NISANJANA HASNA RIZQY JL. SEMBOJA NO. 3 PAKEMBARAN SLAWI KAB. TEGAL TELP/FAX (0283) 491157 |
| --- | --- |

PENGUJIAN KADAR AIR AGREGAT HALUS

Pekerjaan		: Galuh Trisna Levia

Jenis material		: Pasir beton

Sumber material	: Ketanggungan Brebes

| Pengujian kadar air agregat halus dari ketanggungan brebes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian | Hasil pengujian |  |
|  | Sampel 1 | Sampel 2 |
| Berat awal (H1) | 500 | 500 |
| Berat kering oven (H2) | 485 | 483 |
| Kadar air (H1-H2)/H1*100% | 3,09% | 3,51% |
| Nilai rata-rata kadar air | 3,3% |  |

Berdasarkan ASTM C S66 syarat kadar air agregat halus yaitu bernilai antara 3% - 5%. Kadar air agregat halus pasir beton menghasilkan nilai rata-rata 3,3% yang artinya pasir beton dari ketanggungan brebes memenuhi standar atau layak digunakan.

LAMPIRAN 5

PENGUJIAN AGREGAT HALUS YAITU PENGUJIAN GRADASI AGREGAT HALUS

|  | PT. NISANJANA HASNA RIZQY JL. SEMBOJA NO. 3 PAKEMBARAN SLAWI KAB. TEGAL TELP/FAX (0283) 491157 |
| --- | --- |

PENGUJIAN GRADASI AGREGAT HALUS

Pekerjaan		: Galuh Trisna Levia

Jenis material		: Pasir beton

Sumber material	: Ketanggungan Brebes

|  |  | Massa agregat halus = 500 gram |  |  |  | Spesifikasi ASTM C33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saringan |  | Massa tertahan | Jumlah tertahan | Persentase kumulatif |  |  |
| (inci) | (mm) | (gram) | (gram) | Tertahan (%) | Lolos (%) |  |
| 3/8 | 9,52 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| No.4 | 4,75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 95-100 |
| No.8 | 2,38 | 98,6 | 98,6 | 19,7 | 80,3 | 80-100 |
| No.16 | 1,19 | 95,5 | 194,1 | 38,8 | 61,2 | 50-85 |
| No.30 | 0,59 | 130 | 324,1 | 64,8 | 35,2 | 25-60 |
| No.50 | 0,297 | 80,5 | 404,6 | 80,9 | 19,1 | 5-30 |
| No.100 | 0,149 | 80 | 484,6 | 96,9 | 3,1 | 0-10 |
| No.200 | 0,075 | 10 | 494,6 | 98,9 | 1,1 | 0-3 |
| Pan |  |  |  |  |  |  |

Berdasarkan ASTM C33 agregat halus umumnya berupa pasir dengan partikel butir lebih kecil dari 5 mm atau lolos saringan No.4 dan tertahan pada saringan No.200.

LAMPIRAN 6

PENGUJIAN AGREGAT HALUS YAITU PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AIR AGREGAT HALUS

|  | PT. NISANJANA HASNA RIZQY JL. SEMBOJA NO.3 PAKEMBARAN SLAWI KAB. TEGAL TELP/FAX (0283) 491157 |
| --- | --- |

PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AIR AGREGAT HALUS

Pekerjaan		: Galuh Trisna Levia

Jenis material		: Pasir beton

Sumber material	: Ketanggungan Brebes

| Pengujian berat jenis agregat halus dari ketanggungan brebes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian |  | Pengujian |
| Berat contoh SSD | A | 500 |
| Berat contoh kering oven | B | 490 |
| Berat picnometer + Air (Kalibrasi) | C | 701,2 |
| Berat picnometer + Air + Contoh | D | 1012.5 |
| Berat jenis bulk | BC+A-D | 2,59 |
| Berat jenis SSD | AC+A-D | 2,64 |
| Berat jenis semu (Apparent) | AC+B-D | 2,79 |
| Penyerapan air | A-B X 100%A | 2% |

Berdasarkan spesifikasi karakteristik agregat halus (pasir) standar SNI 1970:2008 berat jenis agregat halus yaitu antara 1,6 – 3,3 gr/cm3. Sedangkan untuk penyerapan spesifikasinya yaitu 0,20% - 2,00 %.

Berat jenis agregat halus dari ketanggungan brebes layak untuk digunakan karena memenuhi standar spesifikasi berat jenis yaitu  Berat jenis Bulk sebesar 2,59 gr/cm3, Berat jenis SSD sebesar 2,64 gr/cm3, Berat jenis semu (Apparent) sebesar 2,79 gr/cm3 dan penyerapan air sebesar 2%.

LAMPIRAN 7

MIX DESAIN PAVING BLOCK K-85

|  | PT. NISANJANA HASNA RIZQY JL. SEMBOJA NO.3 PAKEMBARAN SLAWI KAB. TEGAL TELP/FAX (0283) 491157 |
| --- | --- |

MIX DESAIN PAVING BLOCK K-85

| Mutu paving block K-85 | Komposisi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Semen | Pasir | Air |
| Nilai | 352 | 630 | 215 |
| Satuan | Kg | Kg | Liter |

PERSENTASE CAMPURAN

| Jumlah sampel | Persentase | Umur paving block (Hari) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0% | 7, 21, 28 |
| 4 | 1% | 7, 21, 28 |
| 4 | 3% | 7, 21, 28 |
| 4 | 5% | 7, 21, 28 |

MIX DESAIN CAMPURAN 0% BUBUK KAPUR

| Bahan | Jumlah | Satuan |
| --- | --- | --- |
| Semen | 1,86 | Kg |
| Pasir | 3,33 | Kg/M3 |
| Air | 1,13 | Liter |

MIX DESAIN CAMPURAN 1% BUBUK KAPUR

| Bahan | Jumlah | Satuan |
| --- | --- | --- |
| Semen | 1,8414 | Kg |
| Pasir | 3,33 | Kg/M3 |
| Air | 1,13 | Liter |
| Bubuk kapur | 0,656 | Ons |

MIX DESAIN CAMPURAN 3% BUBUK KAPUR

| Bahan | Jumlah | Satuan |
| --- | --- | --- |
| Semen | 1,8042 | Kg |
| Pasir | 3,33 | Kg/M3 |
| Air | 1,13 | Liter |
| Bubuk kapur | 1,968 | Ons |

MIX DESAIN CAMPURAN 5% BUBUK KAPUR

| Bahan | Jumlah | Satuan |
| --- | --- | --- |
| Semen | 1,7670 | Kg |
| Pasir | 3,33 | Kg /M3 |
| Air | 1,13 | Liter |
| Bubuk kapur | 3,28 | Ons |

LAMPIRAN 8

HASIL PENGUJIAN KUAT TEKAN PAVING BLOCK PADA UMUR 7 HARI

|  | PT. NISANJANA HASNA RIZQY JL. SEMBOJA NO. 3 PAKEMBARAN SLAWI KAB. TEGAL TELP/FAX (0283) 491157 |
| --- | --- |

PENGUJIAN KUAT TEKAN PAVING BLOCK PADA UMUR 7 HARI

Pekerjaan		: Galuh Trisna Levia

Mutu			: Target mutu K-85 atau setara dengan 85 Kg/cm2

Benda uji		: Persegi panjang 10,5 cm x 21 cm

| Paving block | Umur paving block | Berat (Kg) | Kn | N | Mutu K (Kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campuran 0% | 7 hari | 3,3 | 180 | 180.000 | 82,52 |
| Campuran 1% | 7 hari | 3,3 | 178 | 178.000 | 81,61 |
| Campuran 3% | 7 hari | 3,2 | 175 | 175.000 | 80,23 |
| Campuran 5% | 7 hari | 3 | 174 | 174.000 | 79,77 |

Nilai uji kuat tekan paving block umur 7 hari dengan variasi campuran 0%, 1%, 3% dan 5 % menghasilkan kuat tekan 82,52 Kg/cm2, 81,61 Kg/cm2, 80,23 Kg/cm2, dan 79,77 Kg/cm2.

Tidak ada yang masuk klasifikasi mutu K-85 atau setara dengan 85 Kg/cm2.

LAMPIRAN 9

HASIL PENGUJIAN KUAT TEKAN PAVING BLOCK PADA UMUR 21 HARI

|  | PT. NISANJANA HASNA RIZQY JL. SEMBOJA NO. 3 PAKEMBARAN SLAWI KAB. TEGAL TELP/FAX (0283) 491157 |
| --- | --- |

PENGUJIAN KUAT TEKAN PAVING BLOCK PADA UMUR 21 HARI

Pekerjaan		: Galuh Trisna Levia

Mutu			: Target mutu K-85 atau setara dengan 85 Kg/cm2

Benda uji		: Persegi panjang 10,5 cm x 21 cm

| Paving block | Umur paving block | Berat (Kg) | Kn | N | Mutu K (Kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campuran 0% | 21 | 3,3 | 183 | 183.000 | 83,90 |
| Campuran 1% | 21 | 3,2 | 170 | 170.000 | 77,94 |
| Campuran 3% | 21 | 3 | 167 | 167.000 | 76,56 |
| Campuran 5% | 21 | 3 | 165 | 165.000 | 75,65 |

Nilai uji kuat tekan paving block umur 21 hari dengan variasi campuran 0%, 1%, 3% dan 5 % menghasilkan kuat tekan 83,90 Kg/cm2, 77,94 Kg/cm2, 76,56 Kg/cm2 dan 75,65 Kg/cm2.

Tidak ada yang masuk klasifikasi mutu K-85 atau setara dengan 85 Kg/cm2.

LAMPIRAN 10

HASIL PENGUJIAN KUAT TEKAN PAVING BLOCK PADA UMUR 28 HARI

|  | PT. NISANJANA HASNA RIZQY JL. SEMBOJA NO.3 PAKEMBARAN SLAWI KAB. TEGAL TELP/FAX (0283) 491157 |
| --- | --- |

PPENGUJIAN KUAT TEKAN PAVING BLOCK PADA UMUR 28 HARI

Pekerjaan		: Galuh Trisna Levia

Mutu			: Target mutu K-85 atau setara dengan 85 Kg/cm2

Benda uji		: Persegi panjang 10,5 cm x 21 cm

| Paving block | Umur paving block | Berat (Kg) | Kn | N | Mutu K (Kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campuran 0% | 28 | 3,4 | 193 | 193.000 | 88,48 |
| Campuran 1% | 28 | 3,3 | 189 | 189.000 | 86,65 |
| Campuran 3% | 28 | 3,3 | 163 | 163.000 | 74,73 |
| Campuran 5% | 28 | 3 | 160 | 160.000 | 73,35 |

Nilai uji kuat tekan paving block umur 28 hari dengan variasi campuran 0%, 1%, 3% dan 5 % menghasilkan kuat tekan 88,48 Kg/cm2, 86,65 Kg/cm2, 74,73 Kg/cm2 dan 73,35 Kg/cm2.

Paving block dengan campuran 1% bubuk kapur masuk klasifikasi mutu K-85 atau setara dengan 85 Kg/cm2. Dengan nilai kuat tekan sebesar 86,65 Kg/cm2.

LAMPIRAN 11

HASIL PENGUJIAN RATA-RATA KUAT TEKAN PAVING BLOCK

|  | PT. NISANJANA HASNA RIZQY JL. SEMBOJA NO.3 PAKEMBARAN SLAWI KAB. TEGAL TELP/FAX (0283) 491157 |
| --- | --- |

NILAI KUAT TEKAN RATA-RATA PAVING BLOCK

Pekerjaan		: Galuh Trisna Levia

Mutu			: Target mutu K-85 atau setara dengan 85 Kg/cm2

Benda uji		: Persegi panjang 10,5 cm x 21 cm

| Paving block dengan Campuran | Umur (Hari) | Kuat tekan paving block (Kg/cm2) | Rata-rata kuat tekan (Kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0% | 7 | 82,52 | 84,97 |
| 0% | 21 | 83,90 |  |
| 0% | 28 | 88,48 |  |
| 1% | 7 | 81,61 | 82,06 |
| 1% | 21 | 77,94 |  |
| 1% | 28 | 86,65 |  |
| 3% | 7 | 80,23 | 77,17 |
| 3% | 21 | 76,56 |  |
| 3% | 28 | 74,73 |  |
| 5% | 7 | 79,77 | 76,26 |
| 5% | 21 | 75,65 |  |
| 5% | 28 | 73,35 |  |

Nilai rata-rata uji kuat tekan paving block campuran 0% pada umur paving block 7 hari, 21 hari dan 28 hari adalah 84,97 Kg/cm2.

Nilai rata-rata uji kuat tekan paving block campuran 1% pada umur paving block 7 hari, 21 hari dan 28 hari adalah 82,06 Kg/cm2.

Nilai rata-rata uji kuat tekan paving block campuran 3% pada umur paving block 7 hari, 21 hari dan 28 hari adalah 77,17 Kg/cm2.

Nilai rata-rata uji kuat tekan paving block campuran 5% pada umur paving block 7 hari, 21 hari dan 28 hari adalah 76,26 Kg/cm2.

LAMPIRAN 12

SURAT KETERANGAN ALAT SIAP UJI DARI LABORATORIUM NISANJANA HASNA RIZQI

LAMPIRAN 13

DOKUMENTASI

| Gambar | Keterangan |
| --- | --- |
|  | Pengujian kadar lumpur agregat halus |
|  | Pengujian kadar air agregat halus |
|  | Pengujian gradasi agregat halus |
|  | Pengujian berat jenis agregat halus |
|  | Pembuatan paving block |
|  | Perawatan paving block |
|  | Pengujian paving block umur 7 hari dengan campuran 0% bubuk kapur |
|  | Pengujian paving block umur 7 hari dengan campuran 1% bubuk kapur |
|  | Pengujian paving block umur 7 hari dengan campuran 3% bubuk kapur |
|  | Pengujian paving block umur 7 hari dengan campuran 5% bubuk kapur |
|  | Pengujian paving block umur 21 hari dengan campuran 1% bubuk kapur |
|  | Pengujian paving block umur 21 hari dengan campuran 3% bubuk kapur |
|  | Pengujian paving block umur 21 hari dengan campuran 5% bubuk kapur |
|  | Pengujian paving block umur 28 hari dengan campuran 1% bubuk kapur |
|  | Pengujian paving block umur 28 hari dengan campuran 3% bubuk kapur |
|  | Pengujian paving block umur 28 hari dengan campuran 5% bubuk kapur |