DAFTAR PUSTAKA

Apriliyanto, P., & Mahendra, A. (2014). Analisis variabel proses produk pengecoran logam menggunakan cetakan sand casting. Jurnal Teknik Mesin, 02(02), 70–78.

Ayup Tri Andika. (2022). Article Review: Analisis Jenis-Jenis Teknik Pengecoran Logam Berdasarkan Jenis Cetakannya. ENOTEK : Jurnal Energi Dan Inovasi Teknologi, 1(2), 17–20. https://doi.org/10.30606/enotek.v1i2.1272

Mugiono, Lagiyono, & Rusnoto. (2013). Pengaruh Penambahan Mg terhadap Sifat Kekerasan dan Kekuatan Impak serta Struktur Mikro pada Paduan Al-Si Berbasis Material Piston Bekas. Jurnal Teknik Mesin, 1, 1–6.

Rusnoto. (2013). STUDI KEKUATAN IMPAK PADA PENGECORAN PADUAL Al-Si ( PISTON BEKAS ) DENGAN PENAMBAHAN UNSUR Mg. 3(2), 24–28.

Shomad, M. A., & Jordianshah, A. A. (2020). Pengaruh Penambahan Unsur Magnesium pada Paduan Aluminium dari Bahan Piston Bekas. Teknoin, 26(1), 75–82. https://doi.org/10.20885/teknoin.vol26.iss1.art8

Wijoyo, Pratama, D. T. A., & Darojad, M. W. (2017). Pengaruh Penambahan 12%Mg Hasil Remelting Aluminium Velg Bekas terhadap Fluidity dan Kekerasan dengan Variasi Temperatur Tuang. Prosiding SNATIF, 2013, 611–616.

Wilastari, S., AP, B., & Nugroho, S. (2011). Pengaruh Variasi Kecepatan Putar Dalam Metode Stir Casting Terhadap Sifat Kekerasan Al- Sic Untuk Aplikasi Blok Rem Kereta Api. Majalah Ilmiah Gema Maritim, 13(1), 1–7. https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v13i1.15

Logam Berdasarkan Jenis Cetakannya. ENOTEK: Jurnal Energi Dan Inovasi Teknologi, 1(2), 17-20.

Budiyanto, E., Nugroho, E., & Zainudin, A. (2018). Uji ketahanan fatik aluminium scrap hasil remelting piston bekas menggunakan alat uji fatik tipe rotary bending. Turbo J. Progr. Stud. Tek. Mesin, 7(1).

Qohar, A., Sugita, I. K. G., & Lokantara, I. P. (2017). Pengaruh Permeabilitas dan Temperatur Tuang Terhadap Cacat dan Densitas Hasil Pengecoran Aluminium Silikon (Al-Si) Menggunakan Sand Casting. Jurnal Ilmiah Teknik Desain Mekanika, 6(1), 1-6.

Edwin Lee, 2017. “Empat Aplikasi Utama Untuk Paduan Magnesium”. http://m.id.wfcalcium.com/info/four-main-aplication-fields-for- magnesium-all-20896215.html.

Hamdi Abdul Hakim 2011 “Pengaruh Temperatur Penuangan Terhadap Sifat Ketangguhan Impak (Impact Toughness) Dan Kekerasan (Hardness) Aluminium Sekrap Ditambah Silikon 5%”. Departemen Teknik Mesin, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Wilastari, S., Bayuseno, A. P., & Nugroho, S. (2011). Pengaruh variasi kecepatan putar dalam metode stir casting terhadap sifat kekerasan al-sic untuk aplikasi blok rem kereta api. Majalah Ilmiah Gema Maritim, 13(1), 1-7.

- LAMPIRAN

- Pengolahan hasil pengujian material

1. Pengujian tarik

Pengolahan data nilai kekuatan tarik piston bekas (raw material) pengujian spesimen kesatu.

Pmax =9,65KN

=9,65×1000

=9,650N

Mencari luas penampang spesimen:

A0 =panjang×Lebar

=10,00×12,19

=121,90mm2

Mencari tegangan tarik:

σ = Pmax A0

= 9,650 121,90

=79,16 Mpa/mm²

Pengolahan data nilai kekuatan tarik piston bekas (raw material) pengujian spesimen kedua.

Pmax =8,28KN

=8,28×1000

=8,280N

Mencari luas penampang spesimen

A0 =panjang×Lebar

=10,31×12,27

=126,50mm2

Mencari tegangan tarik:

σ = Pmax A0

= 8,280 126,50

=65,45 Mpa/mm²

Pengolahan data nilai kekuatan tarik piston bekas (raw material) pengujian spesimen ketiga.

Pmax =9,09KN

=9,09×1000

=9,090N

Mencari luas penampang spesimen

A0 =panjang×Lebar

=10,01×12,35

=123,62mm2

Mencari tegangan tarik:

σ = Pmax A0

= 9,090 123,62

=73,53 Mpa/mm²

Pengolahan data nilai kekuatan tarik variasi penambahan magnesium 2% pengujian spesimen kesatu.

Pmax =11,09KN

=11,09×1000

=11,090N

Mencari luas penampang spesimen

A0 =Panjang×Lebar

=10,03×12,14

=121,76mm2

Mencari tegangan tarik:

σ = Pmax A0

= 11,090 121,764

=91,08 Mpa/mm²

Pengolahan data nilai kekuatan tarik variasi penambahan magnesium 2% pengujian spesimen kedua.

Pmax =12,99KN

=12,99×1000

=12,990N

Mencari luas penampang spesimen

A0 =Panjang×Lebar

=10,08×12,49

=125,899mm2

Mencari tegangan tarik:

σ = Pmax A0

= 12,990 125,899

=103,18Mpa/mm²

Pengolahan data nilai kekuatan tarik variasi penambahan magnesium 2% pengujian spesimen ketiga.

Pmax =11,83KN

=11,83×1000

=11,830N

Mencari luas penampang spesimen

A0 =Panjang×Lebar

=10,04×12,37

=124,195mm2

Mencari tegangan tarik:

σ = Pmax A0

= 11,830 124,195

=95,25Mpa/mm²

Pengolahan data nilai kekuatan tarik variasi penambahan magnesium 3% pengujian spesimen kesatu.

Pmax =11,38KN

=11,38×1000

=11,380N

Mencari luas penampang spesimen

A0 =Panjang×Lebar

=10,00×12,34

=123,400 mm2

Mencari tegangan tarik:

σ = Pmax A0

= 11,380 123,400

=92,22 Mpa/mm²

Pengolahan data nilai kekuatan tarik variasi penambahan magnesium 3% pengujian spesimen kedua.

Pmax =13,87KN

=13,87×1000

=13,870N

Mencari luas penampang spesimen

A0 =Panjang×Lebar

=10,02×12,53

=125,550 mm2

Mencari tegangan tarik:

σ = Pmax A0

= 13,870 125,550

=110,47 Mpa/mm²

Pengolahan data nilai kekuatan tarik variasi penambahan   magnesium 3% pengujian spesimen ketiga.

Pmax =11,57KN

=11,57×1000

=11,570N

Mencari luas penampang spesimen

A0 =Panjang×Lebar

=9,94×12,33

=122,560 mm2

Mencari tegangan tarik:

σ = Pmax A0

= 11,570 122,560

=94,40/mm²

Pengolahan data nilai kekuatan tarik variasi penambahan magnesium 4% pengujian spesimen kesatu.

Pmax =13,87KN

=13,87×1000

=13,870N

Mencari luas penampang spesimen

A0 =Panjang×Lebar

=10,14×12,49

=126,649 mm2

Mencari tegangan tarik:

σ = Pmax A0

= 13,870 126,649

=109,52 Mpa/mm²

Pengolahan data nilai kekuatan tarik variasi penambahan magnesium 4% pengujian spesimen kedua.

Pmax =10,56KN

=10,56×1000

=10,560N

Mencari luas penampang spesimen

A0 =Panjang×Lebar

=10,02×12,19

=122,144 mm2

Mencari tegangan tarik:

σ = Pmax A0

= 10,560 122,144

=86,46Mpa/mm²

Pengolahan data nilai kekuatan tarik variasi penambahan magnesium 4% pengujian spesimen ketiga.

Pmax =10,01KN

=10,01×1000

=10,010N

Mencari luas penampang spesimen

A0 =Tebal×Lebar

=9,98×12,43

=124,051mm2

Mencari tegangan tarik:

σ = Pmax A0

= 10,010 124,051

=80,69 Mpa/mm²

2. Pengujian Kekerasan

Pengolahan data hasil pengujian kekerasan brinel pada sepesimen raw material percobaan kesatu.

Diketahui : F = 31,25 Kgf

D = 2,5 mm

d = 0,81mm

HB=2x31,253,14x2,5(2,5-2,52-0,812)

=62,57,85x(2,5-6,25-0,66)

=62,57,85x(2,5-5,59)

=62,57,85x(2,5-2,37)

=62,57,85x0,135

=62,51,1

=59,0 HB

Pengolahan data hasil pengujian kekerasan brinel pada sepesimen raw material percobaan kedua.

Diketahui : F = 31,25 Kgf

D = 2,5 mm

d = 0,82mm

HB=2x31,253,14x2,5(2,5-2,52-0,822)

=62,57,85x(2,5-6,25-0,67)

=62,57,85x(2,5-5,58

=62,57,85x(2,5-2,36)

=62,57,85x0,138

=62,51,09

=57,6 HB

Pengolahan data hasil pengujian kekerasan brinel pada sepesimen raw material percobaan ketiga.

Diketahui : F = 31,25 Kgf

D = 2,5 mm

d = 0,80mm

HB=2x31,253,14x2,5(2,5-2,52-0,802)

=62,57,85x(2,5-6,25-0,64)

=62,57,85x(2,5-5,61

=62,57,85x(2,5-2,37)

=62,57,85x0,131

=62,51,03

=60,6 HB

Pengolahan data hasil pengujian kekerasan brinel pada sepesimen dengan variasi penambahan magnesium 2% percobaan kesatu.

Diketahui : F = 31,25 Kgf

D = 2,5 mm

d = 0,80mm

HB=2x31,253,14x2,5(2,5-2,52-0,802)

=62,57,85x(2,5-6,25-0,64)

=62,57,85x(2,5-5,61

=62,57,85x(2,5-2,4)

=62,57,85x0,13

=62,51,0

=60,6 HB

Pengolahan data hasil pengujian kekerasan brinell pada spesimen dengan variasi penambahan magnesium 2% percobaan kedua.

Diketahui : F = 31,25 Kgf

D = 2,5 mm

d = 0,78mm

HB=2x31,253,14x2,5(2,5-2,52-0,782)

=62,57,85x(2,5-6,25-0,61)

=62,57,85x(2,5-5,64

=62,57,85x(2,5-2,4)

=62,57,85x0,12

=62,51,0

=63,8HB

Pengolahan data hasil pengujian kekerasan brinel pada spesimen dengan variasi penambahan magnesium 2% percobaan ketiga.

Diketahui : F = 31,25 Kgf

D = 2,5 mm

d = 0,79 mm

HB=2x31,253,14x2,5(2,5-2,52-0,792)

=62,57,85x(2,5-6,25-0,62)

=62,57,85x(2,5-5,63

=62,57,85x(2,5-2,37)

=62,57,85x0,13

=62,51,01

=62,2HB

Pengolahan data hasil pengujian kekerasan brinell pada spesimen dengan variasi penambahan magnesium 3% percobaan kesatu.

Diketahui : F = 31,25 Kgf

D = 2,5 mm

d = 0,72 mm

HB=2x31,253,14x2,5(2,5-2,52-0,722)

=62,57,85x(2,5-6,25-0,52)

=62,57,85x(2,5-5,73)

=62,57,85x(2,5-2,39)

=62,57,85x0,11

=62,50,83

=75,2 HB

Pengolahan data hasil pengujian kekerasan brinell pada spesimen dengan variasi penambahan magnesium 3% percobaan kedua.

Diketahui : F = 31,25 Kgf

D = 2,5 mm

d = 0,70 mm

HB=2x31,253,14x2,5(2,5-2,52-0,702)

=62,57,85x(2,5-6,25-0,49)

=62,57,85x(2,5-5,76)

=62,57,85x(2,5-2,4)

=62,57,85x0,1

=62,50,785

=79,6 HB

Pengolahan data hasil pengujian kekerasan brinell pada spesimen dengan variasi penambahan magnesium 3% percobaan ketiga.

Diketahui : F = 31,25 Kgf

D = 2,5 mm

d = 0,73 mm

HB=2x31,253,14x2,5(2,5-2,52-0,732)

=62,57,85x(2,5-6,25-0,53)

=62,57,85x(2,5-5,72

=62,57,85x(2,5-2,39)

=62,57,85x0,11

=62,50,86

=73,1 HB

Pengolahan data hasil pengujia kekerasan brinell pada spesimen dengan variasi penambahan magnesium 4% percobaan kesatu.

Diketahui : F = 31,25 Kgf

D = 2,5 mm

d = 0,78 mm

HB=2x31,253,14x2,5(2,5-2,52-0,782)

=62,57,85x(2,5-6,25-0,49)

=62,57,85x(2,5-5,64)

=62,57,85x(2,5-2,38)

=62,57,85x0,12

=62,50,98

=63,8 HB

Pengolahan data hasil pengujian kekerasan brinel pada spesimen dengan variasi penambahan magnesium 4% percobaan kedua.

Diketahui : F = 31,25 Kgf

D = 2,5 mm

d = 0,75 mm

HB=2x31,253,14x2,5(2,5-2,52-0,752)

=62,57,85x(2,5-6,25-0,56)

=62,57,85x(2,5-5,69)

=62,57,85x(2,5-2,38)

=62,57,85x0,12

=62,50,90

=69,1 HB

Pengolahan data hasil pengujian kekerasan brinell pada spesimen dengan variasi penambahan magnesium 4% percobaan ketiga.

Diketahui : F = 31,25 Kgf

D = 2,5 mm

d = 0,70 mm

HB=2x31,253,14x2,5(2,5-2,52-0,702)

=62,57,85x(2,5-6,25-0,49)

=62,57,85x(2,5-5,76)

=62,57,85x(2,5-2,4)

=62,57,85x0,1

=62,50,785

=79,6 HB

3. Pengujian Keausan

Mencari nilai keausan material pada raw material percobaan kesatu sebagai berikut:

Menghitung volume tergores:

W=Bx(b3)12xr

=3,45x(1,873)12x13,6

=22,440163,2

=0,13750 mm³

Menghitung keausan material:

Diketahui: 	Panjang lintasan 15m

Beban penguji 6,36kg

Ws=1,5xW15x6,36

=1,5x0,1375015x6,36

=0,2195,4

=0,00216mm³/kg.m

Mencari nilai keausan material pada raw material percobaan kedua sebagai berikut:

Menghitung volume tergores:

W=Bx(b3)12xr

=3,45x(1,603)12x13,6

=14,131163,2

=0,08659 mm³

Menghitung keausan material:

Diketahui: 	Panjang lintasan 15m

Beban penguji 6,36kg

Ws=1,5xW15x6,36

=1,5x0,0865915x6,36

=0,1395,4

=0,00136mm³/kg.m

Mencari nilai keausan material pada raw material percobaan ketiga sebagai berikut:

Menghitung volume tergores:

W=Bx(b3)12xr

=3,45x(1,893)12x13,6

=23,415163,2

=0,14348 mm³

Menghitung keausan material:

Diketahui: 	Panjang lintasan 15m

Beban penguji 6,36kg

Ws=1,5xW15x6,36

=1,5x0,1434815x6,36

=0,2295,4

=0,00226mm³/kg.m

Mencari nilai keausan material pada variasi penambahan magnesium 2% percobaan kesatu sebagai berikut:

Menghitung volume tergores:

W=Bx(b3)12xr

=3,45x(1,603)12x13,6

=14,131163,2

=0,08659 mm³

Menghitung keausan material:

Diketahui: 	Panjang lintasan 15m

Beban penguji 6,36kg

Ws=1,5xW15x6,36

=1,5x0,0865915x6,36

=0,1395,4

=0,00136mm³/kg.m

Mencari nilai keausan material pada variasi penambahan magnesium 2% percobaan kedua sebagai berikut:

Menghitung volume tergores:

W=Bx(b3)12xr

=3,45x(1,81)12x13,6

=20,571163,2

=0,12605mm³

Menghitung keausan material:

Diketahui: 	Panjang lintasan 15m

Beban penguji 6,36kg

Ws=1,5xW15x6,36

=1,5x0,1260515x6,36

=0,1995,4

=0,00198 mm³/kg.m

Mencari nilai keausan material pada variasi penambahan magnesium 2% percobaan ketiga sebagai berikut:

Menghitung volume tergores:

W=Bx(b3)12xr

=3,45x(1,923)12x13,6

=24,419163,2

=0,14962mm³

Menghitung keausan material:

Diketahui: 	Panjang lintasan 15m

Beban penguji 6,36kg

Ws=1,5xW15x6,36

=1,5x0,1496215x6,36

=0,2295,4

=0,00235 mm³/kg.m

Mencari nilai keausan material pada variasi penambahan magnesium 3% percobaan kesatu sebagai berikut:

Menghitung volume tergores:

W=Bx(b3)12xr

=3,45x(1,923)12x13,6

=24.4187136163,2

=0,14962 mm³

Menghitung keausan material:

Diketahui: 	Panjang lintasan 15m

Beban penguji 6,36kg

Ws=1,5xW15x6,36

=1,5x0,1496215x6,36

=0,2295,4

=0,00235 mm³/kg.m

Mencari nilai keausan material pada variasi penambahan magnesium 3% percobaan kedua sebagai berikut:

Menghitung volume tergores:

W=Bx(b3)12xr

=3,45x(2,083)12x13,6

=31,046163,2

=0,19023mm³

Menghitung keausan material:

Diketahui: 	Panjang lintasan 15m

Beban penguji 6,36kg

Ws=1,5xW15x6,36

=1,5x0,1902315x6,36

=0,2995,4

=0,00299 mm³/kg.m

Mencari nilai keausan material pada variasi penambahan magnesium 3% percobaan ketiga sebagai berikut:

Menghitung volume tergores:

W=Bx(b3)12xr

=3,45x(1,073)12x13,6

=4,187163,2

=0,02566 mm³

Menghitung keausan material:

Diketahui: 	Panjang lintasan 15m

Beban penguji 6,36kg

Ws=1,5xW15x6,36

=1,5x0,0256615x6,36

=0,0495,4

=0,00040mm³/kg.m

Mencari nilai keausan material pada variasi penambahan magnesium 4% percobaan kesatu sebagai berikut:

Menghitung volume tergores:

W=Bx(b3)12xr

=3,45x(2,003)12x13,6

=27,600163,2

=0,16912 mm³

Menghitung keausan material:

Diketahui: 	Panjang lintasan 15m

Beban penguji 6,36kg

Ws=1,5xW15x6,36

=1,5x0,1691215x6,36

=0,2595,4

=0,00266mm³/kg.m

Mencari nilai keausan material pada variasi penambahan magnesium 4% percobaan kedua sebagai berikut:

Menghitung volume tergores:

W=Bx(b3)12xr

=3,45x(2,033)12x13,6

=28,719163,2

=0,17597 mm³

Menghitung keausan material:

Diketahui: 	Panjang lintasan 15m

Beban penguji 6,36kg

Ws=1,5xW15x6,36

=1,5x0,1759715x6,36

=0,2695,4

=0,00277mm³/kg.m

Mencari nilai keausan material pada variasi penambahan magnesium 4% percobaan ketiga sebagai berikut:

Menghitung volume tergores:

W=Bx(b3)12xr

=3,45x(1,813)12x13,6

=20,571163,2

=0,12605 mm³

Menghitung keausan material:

Diketahui: 	Panjang lintasan 15m

Beban penguji 6,36kg

Ws=1,5xW15x6,36

=1,5x0,1260515x6,36

=0,1995,4

=0,00198mm³/kg.m

Lampiran 2. Kegitan Pengujian Sepesimen

| Pengujian Keausan |  |
| --- | --- |

| Pengujian Tarik Dan Kekerasan |  |
| --- | --- |

Lampiran 3. Hasil Pengujian Material

Hasil Pengujian Keausan

Hasil Pengjian Tarik

Hasil Pengujian Kekerasan

Hasil uji komposisi piston mobil

Gambar alat peleburan aluminium