# DAFTAR PUSTAKA

Apriliyanto, Praba, Mahendra, & Arya. (2014). Analisis Variabel Proses Produk Pengecoran Logam Menggunakan Cetakan Sand Casting. Jurnal Teknik Mesin, 02(02), 70–78.

Ardiyansyah, A, A., (2020). Pengaruh Variasi Penambahan Unsur Magnesium Pada Pengecoran Aluminium. (Skripsi) Fakultas Teknik, Universitas Pancasakti Tegal).

Cuzn, K., Variasi, D. A. N., Pendingin, M., & Kekerasan, T. N. (2021). S1_Fakultas Teknik_Teknik Mesin_21601052047_Tri Setiabudi.

Dhany Sahdeini Hari, D. (2020). Pengaruh Penambahan Unsur Magnesium (Mg) Terhadap Sifat Mekanis Pada Pengecoran Aluminium A1100 Aplikasi Handle Rem Sepeda Motor. (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

Firmansyah, M. R. Al., (2023) Pengaruh Variasi Penambahan Unsur Magnesium  Pada Pengecoran Alumunium Paduan Pada Pulley Mesin Dekortikator.

Fujiati, D. (2024). Pengaruh Penambahan Unsur Magnesium Pada Sifat Mekanik Pengecoran Aluminium Paduan. (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

Hersuni, A. D. I., Teknik, F., Studi, P., & Dan, M. (2009). Universitas Indonesia Pengaruh Unsur Mangan Pada Paduan Aluminium Cair Al-7 % Si Terhadap Sifat Fisik Dan Mekanik Lapisan Intermetalik Pada Fenomena Die Soldering.

Ikbar, F., Rasid, M., Sundari, E., Program, M., Teknik, S., Produksi, M., Perawatan, D., Sriwijaya, P. N., Jurusan, ), Mesin, T., Sriwijaya, N., Srijaya, J., Bukit, N., & Palembang, B. (2023). Analisis Pengaruh Penambahan Unsur Magnesium Terhadap Kuat Lengkung Pada Material Aluminium. 4(1), 2023.

Pradana, A. (2023). Pengaruh Presentase Komposisi Pasir Silika Dan Bentonit Sebagai Cetakan Pengecoran Logam Berbahan Dasar Piston Bekas Terhadap Kekerasan Dan Kekuatan Bending.

Pengaruh, A., Unsur, P., Pada, M., Mekanis, S., Paduan, A., Handle, A., & Sepeda, R. E. M. (2021). Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal 2021. 2021.

Rusnoto, R. (2014). Studi Kekulatan Impak Pada Pengecoran Paduan Al-Si (Piston Bekas) Dengan Penambahan Unsur Mg. Jurnal Foundry, 3(2), 24-28.

Rifqi, G. I. N., (2021). Pengaruh Penambahan Magnesium Terhadap Kekuatan Impact, Kekerasan Dan Struktur Mikro Pada Aluminium Paduan (Al-Si) Dengan Metode Pengencoran Konvensional, Pada Produk Dudukan Spion Kendaraan.  Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal 2021. 2021.

R. Asep Achmad. (2019). Aluminium Alloy 2024. 1–11.

Ryadin, A. U., Rusmanto, R., & Masakim, A. (2022). Perancangan Tungku Peleburan Alumunium Kapasitas 3 Kg Bahan Bakar Gas Lpg. Sigma Teknika, 5(2), 361–371. Https://Doi.Org/10.33373/Sigmateknika.V5i2.4592

Shomad, M. A., & Jordianshah, A. A. (2020). Pengaruh Penambahan Unsur Magnesium Pada Paduan Aluminium Dari Bahan Piston Bekas. Teknoin, 26(1), 75–82. Https://Doi.Org/10.20885/Teknoin.Vol26.Iss1.Art8

Sudaryanto, Santoso, Utomo, & Satrio. (2021). Pengecoran Pulley B3 X 6 Inch Dan Analisis Cacat Dalam Pengecoran.

Sudjana, H. (2008). Teknik Pengecoran Jilid 2 Untuk Smk.

Suprapto, H. (2017). Metodologi Penelitian untuk Karya Ilmiah. Yogyakarta: Gosyen Publishing

Surdia, Tata, Saito, & Shinroku. (1985). Pengetahuan Bahan Teknik.

Wijoyo, 2017. "Pengaruh Penambahan 12%Mg Hasil Remelting Aluminium Velg Bekas Terhadap Fluidity Dan Kekerasan Dengan Variasi Temperatur Tuang". Jurnal Teknik Mesin Universitas Surakarta

# LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Uji Tarik

- Rata-rata tegangan tarik Raw ke 1

Pmax	= 14,20 kN

= 14,20 × 1000

= 14,200 N

L		= 16,35 mm

T		= 8,48 mm

Ao		= (Tebal × Lebar)

= 16,35 mm × 8,48 mm

= 138,648 mm2

Σ		= PmaxAo

= 14,200 N138,684 mm2

= 102,42 MPa

- Rata-rata tegangan tarik Raw ke 2

Pmax	= 13,60 kN

= 13,60 × 1000

= 13,600 N

L		= 14,78  mm

T		= 8,93 mm

Ao		= (Tebal × Lebar)

= 14,78 mm × 8,93 mm

= 131,9854 mm2

σ		= PmaxAo

= 13,600 N131,9854 mm2

= 103,04 MPa

- Rata-rata tegangan tarik Raw ke 3

Pmax	= 16,37 kN

= 16,37 × 1000

= 16,370 N

L	= 16,70 mm

T	= 8,37 mm

Ao	= (Tebal × Lebar)

= 16,70 mm × 8,37 mm

= 139,779 mm2

σ	= PmaxAo

= 16,370 N139,779 mm2

= 117,11 MPa

Nilai tegangan rata-rata tarik variasi Raw dari sample 1-3

Rata-rata	= Jumlah nilaibanyaknya data

= 102,42+ 103,04+  117,113

= 107,5 MPa

- Rata-rata tegangan tarik Magnesium 2% ke 1

Pmax	= 14,58 kN

= 14,58 × 1000

= 14,580 N

L		= 14,55 mm

T		= 8,95 mm

Ao		= (Tebal × Lebar)

= 14,55 mm × 8,95 mm

= 130,2225 mm2

σ		= PmaxAo

= 14,580 N130,2225 mm2

= 111,96 MPa

- Rata-rata tegangan tarik Magnesium 2% ke 2

Pmax	= 15,35 kN

= 15,35 × 1000

= 15,350 N

L		= 14,24 mm

T		= 9,74 mm

Ao		= (Tebal × Lebar)

= 14,24 mm × 9,74 mm

= 138,6976 mm2

σ		= PmaxAo

= 15,350 N138,6976 mm2

= 110,67 MPa

- Rata-rata tegangan tarik Magnesium 2% ke 3

Pmax	= 14,59 kN

= 14,59 × 1000

= 14,590 N

L		= 13,99 mm

T		= 9,87 mm

Ao		= (Tebal × Lebar)

= 13,99 mm × 9,87 mm

= 138,0813 mm2

σ		= PmaxAo

= 14,590 N138,0813 mm2

= 105,66 MPa

Nilai tegangan rata-rata tarik variasi Magnesium 2% dari sample 1-3

Rata-rata	= Jumlah nilaibanyaknya data

= 111,96+ 110,67+  105,663

=  109,43 MPa

- Rata-rata tegangan tarik Magnesium 3% ke 1

Pmax	= 16,40 kN

= 16,40 × 1000

= 16,400 N

L		= 13,60 mm

T		= 9,91 mm

Ao		= (Tebal × Lebar)

= 13,60 mm × 9,91 mm

= 134,776 mm2

σ		= PmaxAo

= 16,400 N134,776 mm2

= 121,68 MPa

- Rata-rata tegangan tarik Magnesium 3% ke 2

Pmax	= 12,52 kN

= 12,52 × 1000

= 12,520 N

L		= 13,87 mm

T		= 9,04 mm

Ao		= (Tebal × Lebar)

= 13,87 mm × 9,04 mm

= 125,3848 mm2

σ		= PmaxAo

= 12,520 N125,3848 mm2

= 99,85 MPa

- Rata-rata tegangan tarik Magnesium 3% ke 3

Pmax	= 15,09 KN

= 15,09 × 1000

= 15,090 N

L		= 14,55 mm

T		= 9,45 mm

Ao		= (Tebal × Lebar)

= 14,55 mm  × 9,45 mm

= 137,4975 mm2

Σ		= PmaxAo

= 15,090 N137,4975 mm2

= 109,75 MPa

Nilai tegangan rata-rata tarik variasi Magnesium 3% dari sample 1-3

Rata-rata	= Jumlah nilaibanyaknya data

= 111,96+ 110,67+  105,663

=  110,4 MPa

- Rata-rata tegangan tarik Magnesium 5% ke 1

Pmax	= 14,38 kN

= 14,38 × 1000

= 14,380 N

L		= 13,87 mm

T		= 9,07 mm

Ao		= (Tebal × Lebar)

= 13,87 mm × 9,07 mm

= 125,8009 mm2

σ		= PmaxAo

= 14,380 N125,8009 mm2

= 114,31 MPa

- Rata-rata tegangan tarik Magnesium 5% ke 2

Pmax	= 12,12 kN

= 12,12 × 1000

= 12,120 N

L		= 13,68 mm

T		= 9,04 mm

Ao		= (Tebal × Lebar)

= 13,68 mm × 9,04 mm

= 123,6672 mm2

σ		= PmaxAo

= 12,120 N123,6672 mm2

= 98,00 MPa

- Rata-rata tegangan tarik Magnesium 5% ke 3

Pmax	= 15,70 kN

= 15,70 × 1000

= 15,700 N

L		= 12,55 mm

T		= 9,25	mm

Ao		= (Tebal × Lebar)

= 12,55 mm × 9,25 mm

= 116,0875 mm2

σ		= PmaxAo

= 15,700 N116,0875 mm2

= 135,24 MPa

Nilai tegangan rata-rata tarik variasi Magnesium 5% dari sample 1-3

Rata-rata	= Jumlah nilaibanyaknya data

= 114,31 +98,00  +  135,243

=   115,85 MPa

Lampiran 2 Perhitungan Uji Bending

- Rata-rata tegangan bending Raw ke 1

Pmax			= 4,51 kN

= 4,51 × 1000

= 4,510 N

Lebar (b)			= 42,27 mm

Tebal (d)			= 9,44mm

Jarak tumpuan (L)	= 100 mm

σb				= 3 × Pmax × L 2 × b × d2

= 3×4,510×1002×42,27×9,442

= 179,59 MPa

- Rata-rata tegangan bending Raw ke 2

Pmax			= 5,61 kN

= 5,61 × 1000

= 5,610 N

Lebar (b)			= 42,25 mm

Tebal (d)			= 10,78 mm

Jarak tumpuan (L)	= 100 mm

σb				= 3 × Pmax × L 2 ×b ×d2

= 3× 5,610 × 1002 × 42,25 × 10,782

= 171,39 MPa

- Rata-rata tegangan bending Raw ke 3

Pmax			= 4,60 kN

= 4,60 × 1000

= 4,600 N

Lebar (b)			= 41,46 mm

Tebal (d)			= 8,94 mm

Jarak tumpuan (L)	= 100 mm

σb				= 3 × Pmax ×L 2 ×b × d2

= 3 × 4,600 × 1002 × 41,46 × 8,942

= 208,23 MPa

Nilai tegangan rata-rata bending variasi Raw dari sample 1-3

Rata-rata	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 179,59 +171,39+ 208,23 3

= 186,4 MPa

- Rata-rata tegangan bending Magnesium 2% ke 1

Pmax			= 4,30 kN

= 4,30 × 1000

= 4,300 N

Lebar (b)			= 42,36 mm

Tebal (d)			= 9,07 mm

Jarak tumpuan (L)	= 100 mm

σb				= 3 × Pmax × L 2 × b ×d2

= 3 × 4,300 × 1002 × 42,36 × 9,072

= 185,09 MPa

- Rata-rata tegangan bending Magnesium 2% ke 2

Pmax			= 3,77 kN

= 3,77 × 1000

= 3,770 N

Lebar (b)			= 41,94 mm

Tebal (d)			= 8,51 mm

Jarak tumpuan (L)	= 100 mm

σb				= 3 × Pmax × L 2 × b × d2

= 3 × 3,770 × 1002 × 41,94 × 8,512

= 186,19 MPa

- Rata-rata tegangan  bending Magnesium 2% ke 3

Pmax			= 4,24 kN

= 4,24 × 1000

= 4,240 N

Lebar (b)			= 41,32 mm

Tebal (d)			= 9,08 mm

Jarak tumpuan (L)	= 100 mm

σb				= 3 × Pmax × L 2 × b × d2

= 3 × 4,240 ×1002 × 41,32 × 9,082

= 186,69 MPa

Nilai tegangan rata-rata bending variasi Magnesium 2% dari sample 1-3

Rata-rata	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 185,09 + 186,19 + 186,69 3

= 185,9 MPa

- Rata-rata tegangan bending Magnesium 3% ke 1

Pmax			= 4,07 kN

= 4,07 × 1000

= 4,070 N

Lebar (b)			= 42,18 mm

Tebal (d)			= 8,92 mm

Jarak tumpuan (L)	= 100 mm

σb				= 3 × Pmax × L 2 × b × d2

= 3 × 4,070 ×1002 × 42,18 × 8,922

= 181,91 MPa

- Rata-rata tegangan bending Magnesium 3% ke 2

Pmax			= 4,23 kN

= 4,23 × 1000

= 4,230 N

Lebar (b)			= 42,40 mm

Tebal (d)			= 8,67 mm

Jarak tumpuan (L)	= 100 mm

σb				= 3 × Pmax × L 2 × b × d2

= 3 × 4,,230 ×1002 × 42,40 × 8,672

= 199,08 MPa

- Rata-rata tegangan bending Magnesium 3% ke 3

Pmax			= 4,77 kN

= 4,77 × 1000

= 4,770 N

Lebar (b)			= 42,14 mm

Tebal (d)			= 9,18 mm

Jarak tumpuan (L)	= 100 mm

σb				= 3 × Pmax × L 2 × b × d2

= 3 × 4,770 ×1002 × 42,14 × 9,182

= 201,48 MPa

Nilai tegangan rata-rata bending variasi Magnesium 3% dari sample 1-3

Rata-rata	= Jumlah nilaiBanyaknya data

=   181,91+199,08+201,48 3

= 194,1 MPa

- Rata-rata tegangan  bending Magnesium 5% ke 1

Pmax			= 4,65 kN

= 4,65 × 1000

= 4,650 N

Lebar (b)			= 42,39 mm

Tebal (d)			= 8,82 mm

Jarak tumpuan (L)	= 100 mm

σb				= 3 × Pmax × L 2 × b × d2

= 3 × 4,650 ×1002 × 42,39 × 8,822

= 211,52 MPa

- Rata-rata tegangan bending Magnesium 5% ke 2

Pmax			= 4,30 kN

= 4,30 × 1000

= 4,300 N

Lebar (b)			= 42,67 mm

Tebal (d)			= 8,70 mm

Jarak tumpuan (L)	= 100 mm

σb				= 3 × Pmax × L 2 × b × d2

= 3 × 4,300 ×1002 × 42,67 × 8,702

= 199,71 MPa

- Rata-rata tegangan  bending Magnesium 5% ke 3

Pmax			= 4,84 kN

= 4,84 × 1000

= 4,840 N

Lebar (b)			= 41,44 mm

Tebal (d)			= 9,04 mm

Jarak tumpuan (L)	= 100 mm

σb				= 3 × Pmax × L 2 × b × d2

= 3 × 4,840 ×1002 × 41,44 × 9,042

= 214,38 MPa

Nilai tegangan rata-rata bending variasi Magnesium 5% dari sample 1-3

Rata-rata	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 211,52  + 199,71 + 214,38   3

=  208,5 MPa

Lampiran 3 Perhitungan Uji Impact

- Perhitungan rata-rata harga impact Raw ke 1

Lebar specimen (L)          =  9,10 mm

Tinggi                               = 7,11 mm

Luas Ao                                           = 64,7 mm2

Sudut a (cos a)                  = 151°

Sudut b (cos b)                  = 146°

Panjang lengan (r)             = 0,8 m

Percepatan gravitasi (g)    = 98.m/s2 = 10m/s2

Beban pendulum (m)	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r (cos b – cos a)

= 20 × 10 × 0,8 (0,82903 – 0,87461)

= 160 × 0,04558

= 7,3 J

- Harga impact		= Energi terserapAo = 7,364,7 = 0,113 J/mm2

- Perhitungan rata-rata harga impact Raw ke 2

Lebar specimen (L)          =  9,13 mm

Tinggi                               = 7,01 mm

Luas Ao                                           = 64,0 mm2

Sudut a (cos a)                  = 151°

Sudut b (cos b)                  = 146°

Panjang lengan (r)             = 0,8 m

Percepatan gravitasi (g)    = 98.m/s2 = 10m/s2

Beban pendulum (m)	= 20 kg

      - Energi terserap	= m × g × r (cos b – cos a)

= 20 × 10 × 0,8 (0,82903 – 0,87461)

= 160 × 0,04558

= 7,3 J

      - Harga impact		= Energi terserapAo = 7,364,0 = 0,114 J/mm2

- Perhitungan rata-rata harga impact Raw ke 3

Lebar specimen (L)          =  9,37 mm

Tinggi                               = 7,13 mm

Luas Ao                                           = 66,8 mm2

Sudut a (cos a)                  = 151°

Sudut b (cos b)                  = 147°

Panjang lengan (r)             = 0,8 m

Percepatan gravitasi (g)    = 98.m/s2 = 10m/s2

Beban pendulum (m)	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r (cos b – cos a)

= 20 × 10 × 0,8 (0,83867 – 0,87461)

= 160 × 0,03594

= 5,8 J

- Harga impact		= Energi terserapAo = 5,866,8 = 0,086 J/mm2

Nilai tegangan rata-rata impact variasi Raw dari sample 1-3

Rata-rata	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 0,113+0,114+0,086   3

=  0,104 J/mm2

- Perhitungan rata-rata harga impact Mg 2% ke 1

Lebar specimen (L)          =  9,04 mm

Tinggi                               = 7,27 mm

Luas Ao                                           = 65,7 mm2

Sudut a (cos a)                  = 151°

Sudut b (cos b)                  = 149°

Panjang lengan (r)             = 0,8 m

Percepatan gravitasi (g)   = 98.m/s2 = 10m/s2

Beban pendulum (m)	= 20 kg

- Energi terserap           	= m × g × r (cos b – cos a)

= 20 × 10 × 0,8 (0,85716 – 0,87461)

= 160 × 0,01745

= 2,8 J

- Harga impact	           = Energi terserapAo = 2,865,7 = 0,042 J/mm2

- Perhitungan rata-rata harga impact Mg 2% ke 2

Lebar specimen (L)         	 =  8,66 mm

Tinggi                              	 = 6,72 mm

Luas Ao                                           = 58,2 mm2

Sudut a (cos a)                 	 = 151°

Sudut b (cos b)                  = 148°

Panjang lengan (r)             = 0,8 m

Percepatan gravitasi (g)    = 98.m/s2 = 10m/s2

Beban pendulum (m)	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r (cos b – cos a)

= 20 × 10 × 0,8 (0,84804 – 0,87461)

= 160 × 0,02657

= 4,3 J

- Harga impact		= Energi terserapAo = 4,358,2 = 0,073 J/mm2

- Perhitungan rata-rata harga impact Mg 2% ke 3

Lebar specimen (L)          =  9,08 mm

Tinggi                               = 7,20 mm

Luas Ao                                           = 65,4 mm2

Sudut a (cos a)                  = 151°

Sudut b (cos b)                  = 148°

Panjang lengan (r)             = 0,8 m

Percepatan gravitasi (g)    = 98.m/s2 = 10m/s2

Beban pendulum (m)	 = 20 kg

- Energi terserap	 = m × g × r (cos b – cos a)

= 20 × 10 × 0,8 (0,84804 – 0,87461)

= 160 × 0,02657

= 4,3 J

- Harga impact		= Energi terserapAo = 4,365,4 = 0,065 J/mm2

Nilai tegangan rata-rata impact variasi Magnesium 2% dari sample 1-3

Rata-rata	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 0,042+ 0,073 + 0,065   3

=  0,060 J/mm2

- Perhitungan rata-rata harga impact Mg 3% ke 1

Lebar specimen (L)          =  8,71 mm

Tinggi                               = 6,86 mm

Luas Ao                                           = 59,8 mm2

Sudut a (cos a)                  = 151°

Sudut b (cos b)                  = 148°

Panjang lengan (r)             = 0,8 m

Percepatan gravitasi (g)    = 98.m/s2 = 10m/s2

Beban pendulum (m)	 = 20 kg

- Energi terserap	 = m × g × r (cos b – cos a)

= 20 × 10 × 0,8 (0,84804 – 0,87461)

= 160 × 0,02657

= 4,3 J

- Harga impact		= Energi terserapAo = 4,359,8 = 0,071 J/mm2

- Perhitungan rata-rata harga impact Mg 3% ke 2

Lebar specimen (L)          =  8,86 mm

Tinggi                               = 7,49 mm

Luas Ao                                           = 66,4 mm2

Sudut a (cos a)                  = 151°

Sudut b (cos b)                  = 148°

Panjang lengan (r)             = 0,8 m

Percepatan gravitasi (g)    = 98.m/s2 = 10m/s2

Beban pendulum (m)	 = 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r (cos b – cos a)

= 20 × 10 × 0,8 (0,84804 – 0,87461)

= 160 × 0,02657

= 4,3 J

- Harga impact		= Energi terserapAo = 4,366,4 = 0,064 J/mm2

- Perhitungan rata-rata harga impact Mg 3% ke 3

Lebar specimen (L)          =  9,27 mm

Tinggi                               = 6,16 mm

Luas Ao                                           = 57,1 mm2

Sudut a (cos a)                  = 151°

Sudut b (cos b)                  = 149°

Panjang lengan (r)             = 0,8 m

Percepatan gravitasi (g)    = 98.m/s2 = 10m/s2

Beban pendulum (m)	 = 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r (cos b – cos a)

= 20 × 10 × 0,8 (0,85716 – 0,87461)

= 160 × 0,01745

= 2,8 J

- Harga impact		= Energi terserapAo = 2,857,1 = 0,049 J/mm2

Nilai tegangan rata-rata bending variasi Magnesium 3% dari sample 1-3

Rata-rata	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 0,071+0,064+0,049   3

=  0,061 J/mm2

- Perhitungan rata-rata harga impact Mg 5% ke 1

Lebar specimen (L)          =  8,97 mm

Tinggi                               = 6,18 mm

Luas Ao                                           = 55,4 mm2

Sudut a (cos a)                  = 151°

Sudut b (cos b)                  = 148°

Panjang lengan (r)             = 0,8 m

Percepatan gravitasi (g)    = 98.m/s2 = 10m/s2

Beban pendulum (m)	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r (cos b – cos a)

= 20 × 10 × 0,8 (0,84804 – 0,87461)

= 160 × 0,02657

= 4,3 J

- Harga impact		= Energi terserapAo = 4,355,4 = 0,077 J/mm2

- Perhitungan rata-rata harga impact Mg 5% ke 2

Lebar specimen (L)          =  9,39 mm

Tinggi                               = 6,64 mm

Luas Ao                                           = 62,3 mm2

Sudut a (cos a)                  = 151°

Sudut b (cos b)                  = 148°

Panjang lengan (r)             = 0,8 m

Percepatan gravitasi (g)    = 98.m/s2 = 10m/s2

Beban pendulum (m)	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r (cos b – cos a)

= 20 × 10 × 0,8 (0,84804 – 0,87461)

= 160 × 0,02657

= 4,3 J

- Harga impact		= Energi terserapAo = 4,362,3 = 0,068 J/mm2

- Perhitungan rata-rata harga impact Mg 5% ke 3

Lebar specimen (L)          =  8,94 mm

Tinggi                               = 6,26 mm

Luas Ao                                           = 56,0 mm2

Sudut a (cos a)                  = 151°

Sudut b (cos b)                  = 149°

Panjang lengan (r)             = 0,8 m

Percepatan gravitasi (g)    = 98.m/s2 = 10m/s2

Beban pendulum (m)	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r (cos b – cos a)

= 20 × 10 × 0,8 (0,85716 – 0,87461)

= 160 × 0,01745

= 2,8 J

- Harga impact		= Energi terserapAo = 2,856,0 = 0,850 J/mm2

Nilai tegangan rata-rata impact variasi Magnesium 5% dari sample 1-3

Rata-rata	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 0,077+0,068+0,050   3

=  0,065 J/mm2

Lampiran 4 Pembuatan Spesimen

Lampiran 5 Proses Pengecoran

Lampiran 6 Pembuatan Spesimen

Lampiran 7 Spesimen Uji Tarik, Uji Bending, dan Uji Impact

Lampiran 8 Proses Uji Tarik

Lampiran 9 Proses Uji Bending

Lampiran 10 Proses Uji Impact

Lampiran 11 Hasil Uji Tarik, Uji Bending, dan Uji Impact

Lampiran 12 Hasil Produk Jadi

Lampiran 13 Hasil Pengujian Tarik

Lampiran 14 Hasil Pengujian Bending

Lampiran 15 Hasil Pengujian Impact

Lampiran 16 Komposisi Piston Bekas